进口可吸收止血纱

一、技术参数

- 按照国家医保局分类，形态属于：纤丝，非织布。

*2. 再生氧化纤维素（ORC），原材料为松木木浆，羧基含量为18-24%。3. 纯植物提取物、人体使用组织反应小。

- 止血纱与血液发生反应后，会形成浅棕色或黑色的胶状块。该胶有利于形成凝块，可作为控制局部出血的止血辅助剂。

5. 7-14天可被完全吸收、且无组织反映。

*6. 可广谱抗菌、有效抑菌、减少感染。

- 能缝合、裁剪、包裹，随意卷曲，可直接在止血纱上电凝。

*8. 非编织结构，可分层，柔软可塑形；非织布结构，有很强的柔韧性和延展性。

9.腔镜下使用可顺利通过trocar后展开贴合于腔镜下的创面，紧密致密，结构化纤维，有张力，有韧性，结构完整性和形态记忆力。

10. 规格： 2.5*5.1cm，2.5*5.1cm（腔镜），5.1*10.2cm。

11. 需有厂家正规授权。

二、年用量：40