一次性使用腹腔穿刺包参数

一. 材质要求：

1.腹穿针针管应采用符合GB18457中规定的06Cr19Ni10奥氏体不锈钢制成，针座材料应采用符合YY0242-2007聚丙烯材料制成；硅（橡）胶管采用符合YY0031中硅橡胶制成；导管夹采用聚丙烯材料制成。

2. 脱脂纱布采用YY0331-2006中规定的纱布制成。

3. 脱脂棉球采用YY/T0330-2015中规定的医用脱脂棉制成。

4. 塑料镊子采用GB/T12672-2009中规定的丙烯腈一丁二烯一苯乙烯(ABS)树脂制成.

5. 试管采用符合YY/T 0114-2008的医用输液、输血注射器具用聚乙烯专用料制成。

6. 洞巾、包布采用符合FZ/T64005-2011中规定的卫生薄型非织造布制成.

7. 一次性使用橡胶检查手套采用符合GB 10213-2006要求的橡胶胶乳制成。一次性使用灭菌橡胶外科手套采用符合GB7543-2006要求的天然橡胶胶乳等制成。

8. 试管架采用白质纸板制成。

二. 规格型号及用途：：

腹腔穿刺包按照腹穿针规格配置分为12#、14#、16#三种型号。本产品供临床用于人体腹腔穿刺以抽取积液、检验、注射药液。

三. 配置组成：

| 组件名称 | 规 格 尺 寸 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 腹穿针 | 12#、14#、16# | 1支 |
| 无菌注射针 | 0.7 | 1支 |
| 无菌注射器 | 5ml、50ml | 各1支 |
| 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5# | 1付 |
| 塑料镊子 | 尖头 | 1把 |
| 脱脂纱布 | 70mm×70mm | 4块 |
| 棉 球 | ------ | 8只 |
| 棉 签 | ------ | 2只 |
| 创可贴 | ------ | 1只 |
| 胶带/胶贴 | 50mm×80mm | 1只 |
| 洞 巾 | 500mm×600mm | 1块 |
| 包 布 | 700mm×600mm | 1块 |
| 试管架 | ------ | 1只 |
| 塑料试管（带塞） | 10mm×75mm | 3支 |

四．灭菌要求：

本产品经环氧乙烷灭菌，残留量不大于10ug/g。

五、年采购量：100个